## Slide 1: LP46 – Propriétés macroscopiques des corps ferromagnétiques
Agrégation externe de Physique-chimie, option Physique
Jules FILLETTE

## Slide 2: I. Aimantation d’un ferromagnétique 1. Courbe de première aimantation
Courbe de première aimantation d’un ferromagnétique quelconque (BFR, Electromagnétisme 4)
Elément | 
Fer | 
Cobalt | 
Nickel | 
Elément | 
Fer | 
Cobalt | 
Nickel | 

## Slide 3
Alliage |  |  | 
Fe, 4% Si | 1,97 | 250 | 7 000
Fe, 3% Si | 2,02 |  | 40 000
Anhyster D (50 % Fe, 50 % Ni) | 1,6 | 2 500 | 25 000
Permalloy (78,5 % Ni, 21,5 % Fe) | 1,08 | 8 000 | 100 000
Alliage |  |  | 
Fe, 4% Si | 1,97 | 250 | 7 000
Fe, 3% Si | 2,02 |  | 40 000
Anhyster D (50 % Fe, 50 % Ni) | 1,6 | 2 500 | 25 000
Permalloy (78,5 % Ni, 21,5 % Fe) | 1,08 | 8 000 | 100 000
Bertin-Faroux-Renault, Electromagnétisme 4, Dunod, 1984.

## Slide 4: I. Aimantation d’un ferromagnétique 2. Canalisation des lignes de champ
Tout-en-un. PSI/PSI*. Dunod, 2014.
Flux de fuite dans un tore ferromagnétique

## Slide 5
Tout-en-un. PSI/PSI*. Dunod, 2014.
Aimantation nulle
Aimantation à saturation
I. Aimantation d’un ferromagnétique 3. Interprétation en domaines de Weiss

## Slide 6
Grains microcristallins dans un morceau de NdFeB.
Les domaines sont les rayures claires et foncées sur chaque grain
I. Aimantation d’un ferromagnétique 3. Interprétation en domaines de Weiss
Observation au microscope à effet Kerr par C. Gorchy et coll. (2005)

## Slide 7
II. Cycle d’hystérésis d’un ferromagnétique
1. Mise en évidence expérimentale

## Slide 8
Aimantation d’un morceau de
II. Cycle d’hystérésis d’un ferromagnétique
2. Grandeurs caractéristiques du cycle d’hystérésis
Observation au microscope à effet Kerr par S. Bedanta et coll. (2012)

## Slide 9
Alliage |  | 
Fe, 4% Si | 1,97 | 24
Fe, 3% Si | 2,02 | 8
Anhyster D (50 % Fe, 50 % Ni) | 1,6 | 20
Permalloy (78,5 % Ni, 21,5 % Fe) | 1,08 | 4
Alliage |  | 
Fe, 4% Si | 1,97 | 24
Fe, 3% Si | 2,02 | 8
Anhyster D (50 % Fe, 50 % Ni) | 1,6 | 20
Permalloy (78,5 % Ni, 21,5 % Fe) | 1,08 | 4
M. Bertin, J.P. Faroux, and J. Renault. Electromagnétisme 4 : milieux diélectriques et milieux aimantés. Dunod, 1984.
II. Ferromagnétiques doux et durs : caractéristiques et utilisations
1. Les ferromagnétiques doux

## Slide 10
Alliage |  | 
Acier (1% C, 1% Mn) | 1,0 | 
Alnico 5 | 1,25 | 
Ferroxdur | 0,38 | 
Alliage |  | 
Acier (1% C, 1% Mn) | 1,0 | 
Alnico 5 | 1,25 | 
Ferroxdur | 0,38 | 
II. Ferromagnétiques doux et durs : caractéristiques et utilisations
2. Les ferromagnétiques durs

## Slide 11
E. du Trémolet de la Lacheisserie. Magnétisme, volume II - Matériaux et applications. EDP Sciences, 2000.
II. Ferromagnétiques doux et durs : caractéristiques et utilisations
2. Applications aux disques durs